D02.B0.07 D874 Surveillance Panel

D874 Round Robin October-December 2006

| Oil | 90 | 91 | 811-2 | 820-2 | 862-1 | PC10A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 |
| Min | 0.94 | 0.76 | 0.76 | 1.43 | 0.72 | 0.84 |
| Mean | 1.07 | 0.82 | 0.90 | 1.57 | 0.82 | 0.89 |
| sR | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.03 |
| Max | 1.27 | 1.03 | 1.13 | 1.80 | 0.95 | 0.98 |
| 95% Lower | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 1.40 | 0.45 | 0.82 |
| 95% Upper | 1.23 | 0.92 | 1.09 | 1.73 | 1.18 | 0.95 |
| Median Resulfates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Median Final Furnace Cycles | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |

Overall Round-Robin Precision

(6 Oils -- 9 Labs)

In Original Units

| n | 159 |
| --- | --- |
| sr | 0.039 |
| sR | 0.069 |
| r | 0.11 |
| R | 0.19 |

In Natural Log (ln) Transformed Units

| n | 159 |
| --- | --- |
| sr | 0.039 |
| sR | 0.067 |
| r* | 0.11 |
| R* | 0.19 |

*at 1% ash

Interactions are significant in either analysis

(not all labs characterized the six oils the same way)